G603消泡剂

概述

G603消泡剂可与多种外加剂配合使用。能有效消除高分子聚合物、表面活性剂等产生的泡沫，对盐水水泥浆也有较好的消泡效果，已广泛被各油田采用。

理化性能

G603为无色透明液体。

技术指标

G603油井水泥消泡剂性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 消泡率，% | ≥90 |

使用范围

掺量：一般为0.10%（BWOW）。

包装

18kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。