BXR-200L缓凝剂

概述

BXR-200L是一种有机膦酸盐类复合缓凝剂，对水质无特殊要求，在适用温度范围内能有效地延长水泥浆稠化时间。适用于国标各级油井水泥、常用的减轻及加重材料。BXR-200L具有一定的分散减阻效果，对水泥浆的失水性能影响很小。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外观 | 黄色液体 |
| 密度（20±2℃），g/cm3 | 1.06±0.02 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度，Bc | ≤25 |
| 40Bc~100Bc的时间，min | ≤30 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 稠化时间（80℃，46.5MPa），min | ≥120 |
| 游离液，% | ≤1.4 |
| 抗压强度（80℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 注：水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：328g，BXR-200L：1.6g （水溶），BXF-200L（AF）24.0g（水溶），G603：0.4g。 |

使用范围

温度：55～110℃（BHCT）。

掺量：一般为0.1%～3.0%（BWOC）。

包装

20kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。