CF40减阻剂

概述

CF40是一种有机减阻剂，能显著提高水泥浆的初始流动度，改善水泥浆的流变性能。它与配套的降失水剂、调凝剂一起使用，即可使水泥浆达到固井施工要求的各项指标。CF40具有轻微的缓凝作用，适用于淡水，在盐水水泥浆中CF40的减阻作用会严重下降。CF40包括CF40S粉剂和CF40L液剂两种。

理化性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
|  | CF40S | CF40L |
| 外观 | 黄褐色粉末 | 棕红色液体 |
| 密度（20±2℃），g/cm3 | 1.95±0.10 | 1.15±0.05 |
| 细度（0.45mm筛筛余），% | ≤5.0 | ---- |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稠化时间之比（85℃，70.3MPa） | 1.0～2.0 |
| 抗压强度之比（85℃，常压，24h） | ≥0.8 |
| 流变性能 （85℃，常压） | 流性指数n | ≥0.50 |
|  | 稠度系数K Pa·sn | ≤0.70 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g，CF40S：4.0g（干混），G603：0.4g； 或符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：340g，CF40L：12.0g（水溶），G603：0.4g。 纯水泥净浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g。 |

使用范围

温度：可用于190℃（BHCT）以下。

掺量：CF40S掺量一般在0.3%～1.0%（BWOC）；

CF40L掺量一般在1.0%～8.0%（BWOW）。

包装

CF40S采用25kg三合一复合袋包装；

CF40L采用20kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。