FC系列泡沫水泥浆外加剂

概述

FC系列外加剂是通过化学发气法制备泡沫水泥的外加剂，适用于国标G级、A级等油井水泥，对水质无特殊要求。化学泡沫水泥浆是一种新型的低密度水泥浆，通过化学外加剂在水泥浆中反应产生惰性气体，并加入表面活性剂稳定气泡，形成一种均匀稳定的泡沫水泥浆。水泥浆中气泡密闭独立、细小均匀、互不连通，在较低的密度条件下，仍能保持较高的抗压强度，同时水泥浆浆体稳定，水泥石渗透率低，具有良好的防气窜性能。应用新型泡沫水泥浆可改变低压易漏长封固段固井作业中过去通用的分级注水泥工艺，一次上返，可缩短完井周期，降低单井成本，经济效益明显。

新型化学泡沫水泥系列外加剂包括发气剂FCA和FCB、稳泡剂FCF、防冻型外加剂FCC、缓凝剂FCR等。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
|  | FCA | FCB | FCF | FCC | FCR |
| 外观 | 灰白色粉粒状固体 | 无色液体 | 黄色不透明液体 | 黄色不透明液体 | 白色晶粒 |
| 密度（20℃），g/cm3 | - | 1.10±0.02 | 1.00±0.02 | 1.06±0.02 | --- |
| 细度（0.9mm筛筛余），% | ≤5.0 | － | － | － | ≤5.0 |
| 凝固点，℃ | － | - | - | ≤-10 | － |

技术指标

FCA、FCB的发气性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 发气量（20℃,常压），mL | ≥500 |
| 配方：蒸馏水10g，FCA、FCB的加量分别为7g，2.5g。 |

FCF或FCC的稳泡性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稳 定 性 系 数ф，% | ≥95 |
| 泡沫水泥浆组成：符合GB 10238-2005的G级（高抗硫）水泥600g；FCA：12g；FCB：6g；FCF：12g；水：319g。 或符合GB 10238-2005的G级（高抗硫）水泥600g；FCA：12g； FCC：15g；水：319g。 |

加入FCR的水泥浆性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度，Bc | ≤30 |
| 40Bc~100Bc的时间，min | ≤40 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 稠化时间（52℃，25.0MPa），min | ≥200 |
| 游离液，% | ≤1.4 |
| 抗压强度（75℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g，FCR：8.0g （与水泥干混），符合GB/T 21236-2007的硅灰（SF85）：12.0g（与水泥干混）。 |

使用范围

温度：20～100℃（BHCT）。

掺量：FCA一般为2%～4%（BWOC）；

FCB一般为0.5%～1.0%（BWOC）；

FCF一般为2%～4%（BWOC）；

FCC一般为2%～5%（BWOC）；

FCR一般为0%～2%（BWOC）。

包装

FCA   50kg铁桶包装；

FCB   20kg塑料桶包装；

FCF   20kg塑料桶包装；

FCC   20kg塑料桶包装；

FCR   25kg三合一复合袋包装；或根据客户要求包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。