BCS-010L冲洗液

概述

BCS-010L冲洗液是由有机化合物复合而成。该冲洗液具有较强的渗透作用，能够快速地渗入钻井过程中在井壁上形成的泥饼，并将泥饼分散和剥蚀掉，从而提高水泥浆与接触界面的胶结能力。它与常规钻井液及水泥浆均具有很好的相容性，对水泥浆及常规钻井液无不利影响。

理化性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡黄色液体 |
| 密度（20℃±2℃），g/cm3 | 1.04±0.02 |
| pH | 6.0±0.5 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 冲洗效率η（70℃），% | ≥90 |
| 冲洗液组成（按质量份数计）：BCS-010L 5，水 95， G603 消泡剂 0.1。 |

使用范围

温度：20～190℃（BHCT）。

掺量：水基钻井液下2.0%～5.0％；油基钻井液下5.0%～15.0％。

包装

20kg塑料桶包装，或根据客户要求包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。