BCL-200L减轻剂

概述

BCL-200L能够与水泥形成凝胶结构，大大提高水泥浆的粘度，因此在适宜的掺量下，可以适当提高水灰比而配制一定密度的低密度水泥浆。这种低密度水泥浆一般情况下仅用于充填用途。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色液体 |
| 密度（20℃±2℃） g/cm3 | 1.38±0.03 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 水泥浆密度 g/cm3 | 1.55±0.02 |
| 游离液（52℃） % | ≤1.4 |
| 抗压强度（60℃，0.1MPa，24h） MPa | ≥3.5 |
| 注：水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：450g，蒸馏水：400g，BCL-200L：31.5g （水溶），G603：0.4g。 |

使用范围

温度：20～80℃（BHCT）。

掺量：一般为3.0%～10.0%（BWOC）。

包装

25kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。