BCP系列膨胀剂

概述

BCP系列油井水泥膨胀剂可以补偿水泥浆固结时的体积收缩，并使水泥石体积略有膨胀。BCP系列膨胀剂在水泥浆凝固过程中产生化学预应力，改善固井界面胶结，提高固井质量。该系列膨胀剂可以单独使用，也可以与其它外加剂复配使用。使用时须与水泥干混。

BCP系列油井水泥膨胀剂根据类型不同分为BCP-1S、BCP-200S、BCP-201S。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
|  | BCP-1S | BCP-200S | BCP-201S |
| 外观 | 灰白色或淡黄色粉末 | 灰白色粉末 | 浅灰色粉末 |
| 细度（0.9mm筛筛余），% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 密度，g/cm3 | 3.30±0.10 | 2.90±0.10 | 2.90±0.10 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度（75℃，35MPa），Bc | ≤30 |
| 膨胀率（75℃，常压，24h），% | ≥0.05 |
| 水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g，BCP-1S：24g（干混）。 |

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度（25℃，5MPa），Bc | ≤30 |
| 膨胀率（25℃，常压，24h），% | 0.10~0.20 |
| 水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g，BCP-200S：8g （干混）。 |

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度（10℃，5MPa），Bc | ≤30 |
| 膨胀率（10℃，常压，24h），% | 0.10~0.20 |
| 水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g，CA903S：24g（干混），BCP-201S：8g（干混）。 |

使用范围

温度：BCP-1S: 15-100℃（BHCT）；BCP-200S: 15-40℃（BHCT）；BCP-201S: 0-20℃（BHCT）。

掺量：BCP-1S: 3.0%-10.0%（BWOC）；BCP-200S: 1.0%-5.0%（BWOC）；BCP-201S: 1.0%-5.0%（BWOC）。

包装

25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。