# BCY-200S自愈合剂

概述

BCY-200S自愈合剂由多种乙烯类单体通过特殊共聚工艺制得。它能够愈合水泥石中微裂缝或界面微环隙，防止环空窜流；还可以改善水泥石力学性能，使水泥石具有部分弹性水泥特性。它使用温度范围广，与其他油井水泥外加剂相容性好，适用于各种水泥浆体系。自愈合水泥浆体系与常规水泥浆体系施工设备及工艺相同。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外观 | 灰色粉末 |
| 密度（20±2℃），g/cm3 | 1.50±0.10 |
| 细度（0.90mm筛筛余），% | ≤5.0 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 体积膨胀率（在煤油介质中），% | ≥10.0 |

水泥浆性能指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度，Bc | ≤30 |
| 抗压强度（80℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 注：水泥浆组成为：符合GB10238-2005的G级水泥（高抗硫）：700g，BCY-200S：70g（干混），BXF-200L(AF)降失水剂：28g（水溶），蒸馏水：310g，G603：0.4g。 初始稠度试验条件：温度为80℃、压力为46.5MPa、升温时间为45min。 |

使用范围

温度：30~150℃（BHCT）。

掺量：一般为8%~20%（BWOC）。

包装

25kg内衬塑料袋、外罩牛皮纸袋包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。