BXE-600S减轻增强材料

概述

BXE-600S是一种根据颗粒级配理论配制的具有水化活性的油井水泥外掺料，它可与国标各级油井水泥一起使用配制出密度为1.35～1.75g/cm3的高性能低密度水泥浆。在低密度水泥浆中，BXE-600S可显著提高水泥石强度，降低水泥浆游离液含量，降低水泥石渗透率。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外观 | 灰色粉末 |
| 密度，g/cm3 | 1.15±0.05 |
| 细度（0.90mm筛筛余），% | ≤5.0 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稠化时间（52℃，20MPa），min | 60～150 |
| 初始稠度（52℃，20MPa），Bc | ≤30 |
| 抗压强度（52℃，常压），MPa | 24h | ≥10.0 |
|  | 48h | ≥14.0 |
| 游离液，% | ≤1.4 |
| 水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：400g，BXE-600S：190g（干混），CF40S：0.5g（干混），蒸馏水：293g，G603：0.4g。 |

使用范围

温度：20～190℃（BHCT）。

掺量：一般为15%～100%（BWOC）。

包装

25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。