D50消泡剂

概述

D50油井水泥消泡剂是一种可适用于抗盐水泥浆体系、胶乳水泥浆体系的消泡剂。该消泡剂消泡、抑泡能力强，用该剂配制的水泥浆起泡少，有利于水泥浆固井施工期间的密度控制。D50油井水泥消泡剂适用于淡水、矿化水、欠饱和盐水、饱和盐水等水质。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外观 | 淡黄色或乳白色油状液体 |
| 密度（20±2℃），g/cm3 | 1.00±0.05 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 消泡率，% | ≥90 |

使用范围

掺量：一般为0.2%（BWOW）。

包装

18kg塑料桶包装，或根据客户要求包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。