BCT-800L系列胶乳

概述

BCT-800L系列是一种丁苯胶乳，在生产制造过程中加入了高浓度的表面活性剂和分散剂，以防止发生水泥浆的絮凝和闪凝。掺加BCT-800L系列的胶乳水泥浆具有低失水、流变性好、防窜、高韧性等特点，可适用于高压油气井、小井眼、侧钻井和分枝井固井。由于胶乳中的表面活性剂等在水泥浆混配中会产生大量的泡沫，因此在使用中需加入有效的消泡剂。胶乳水泥浆体系主要由胶乳BCT-800L系列、减阻剂CF40、BCD-200或BCD-210L，降失水剂BXF-200L系列、消泡剂D50等组成，各材料应同时应用。其中分散剂CF40或BCD-200 、BCD-210L、降失水剂BXF-200L系列具有轻微的缓凝作用，对水泥石强度发展影响较小。

BCT-800L系列包括BCT-800L胶乳、BCT-800L（AF）胶乳、BCT-880L抗盐胶乳。

理化性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
|  | BCT-800L | BCT-800L（AF） | BCT-880L |
| 外 观 | 白色乳液 | 白色乳液 | 白色乳液 |
| 密度（20℃±2℃），g/cm3 | 1.02±0.02 | 1.02±0.02 | 1.03±0.03 |
| 凝点，℃ | ---- | ≤-6 | ---- |
| 抗盐性（20℃±2℃） | ---- | ---- | 无团聚，不絮凝 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 抗压强度（52℃，常压，48h），MPa | ≥14.0 |
| 水泥浆组成：符合GB10238-2005要求的G级水泥（高抗硫）：800.0g，蒸馏水：232.0g，BCT-800L或BCT-800L（AF）：120.0g（分散于水中），G603：1.6g，D50：1.6g。 |

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度（70℃，40MPa），Bc | ≤30 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 失水量（70℃），mL | ≤50 |
| 抗压强度（70℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 水泥浆组成：符合GB10238-2005要求的G级水泥（高抗硫）：800.0g，蒸馏水：192.0g， BCT-880L：120.0g（分散于水中），BCD-210L： 16.0g（溶于水中），BXF-200L（AF）：24g（溶于水中），氯化钠：28.8g，G603：1.6g，D50：4.0g。 |

使用范围

温度：30～190℃（BHCT）。

掺量：5%～15%（BWOC）。

包装

20kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。