# BCR-260L中高温缓凝剂

概述：

BCR-260L是一种共聚物类缓凝剂，主要用于深井、超深井的长封固段大温差固井施工，在推荐使用温度范围内水泥浆稠化时间可调，BCR-260L对水泥浆的失水性能、浆体稳定性影响较小，当养护温度高于循环温度时，对抗压强度发展无不利影响；当养护温度低于循环温度时，对抗压强度有一定的影响，但延长养护时间，可以保证抗压强度发展。

理化性能：

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外 观 | 黑褐色液体 |
| 密度(20±2℃)，g/cm3 | 1.16±0.05 |
| 水溶性 | 易溶于水 |

技术指标：

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稠化时间（120℃，70.0MPa），min | ≥180 |
| 初始稠度（120℃，70.0MPa），Bc | ≤25 |
| 抗压强度（144℃，20.7MPa，24h），MPa | ≥14.0 |
| 抗压强度（80℃，常压，48h），MPa | ≥3.5 |
| 水泥浆组成：符合GB10238-2005要求的G级水泥（高抗硫）：600g，硅粉：210, 蒸馏水：317g，BXF-200L(AF)降失水剂：30g，BCR-260L缓凝剂：9.0g， G603消泡剂0.4g |

使用范围：

温度：70~180℃（BHCT）；

掺量：0.1%~4.0%（BWOC）；

包装：

BCR-260L采用塑料桶装，每桶净重20kg。若用户需特殊形式包装，可按要求进行包装。

其他信息：

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。