BCG-300S增韧防窜剂

概述

BCG-300S的主要成分为高分子柔性聚合物，在生产制造过程中加入了表面活性剂和分散剂，以防止发生水泥浆的絮凝和闪凝。掺加BCG-300S的水泥浆不仅具有良好的防窜性能，还能改善水泥石的韧性，可适用于油、气、水活跃地层固井，如调整井、底水活跃井、高压油气井等固井。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色或淡黄色粉末 |
| 密度，g/cm3 | 1.82±0.10 |
| 细度（0.90mm筛筛余），% | ≤5.0 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度，Bc | ≤30 |
| 稠化时间（52℃,35.6MPa），min | 60~180 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 失水量（52℃），mL | ≤50 |
| 气窜量（52℃），mL | 0 |
| 游离液，% | ≤0.1 |
| 抗压强度（52℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 注：水泥浆组成为：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：365g，BCG-300S：32g（与水泥干混），BCF-200S：20.0g（与水泥干混），G603消泡剂：0.4g。 |

使用范围

温度：30～150℃（BHCT）。

掺量：3%～6%（BWOC）。

包装

25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。