# BCS-040S隔离液悬浮剂

概述

BCS-040S是一种隔离液悬浮剂，主要用于提高隔离液体系的塑性粘度和动切力从而有效提高体系的悬浮稳定性。

理化性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 灰色或黄色粉末 |
| 密度，g/cm3 | 2.5±0.2 |
| 细度（0.45mm筛余），% | ≤4 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 表观粘度（30℃），mPa·s | ≥20 |
| 屈服值（30℃），Pa | ≥10 |
| 表观粘度（90℃），mPa·s | ≥15 |
| 屈服值（90℃），Pa | ≥7 |
| 注：悬浮液组成为：蒸馏水：400g，BCS-040S：24.0g。 |

使用范围

温度：10～180℃；

掺量：2%～8%（BWOW）。

包装

25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。