BXF-200L系列降失水剂

概述

BXF-200L系列油井水泥降失水剂是由多种乙烯类单体通过共聚反应制得。它失水控制能力强，对水泥浆有轻微的缓凝作用和分散作用。它使用温度范围广，特别适用于盐层及高温井固井作业。

可提供常规型降失水剂BXF-200L及防冻型降失水剂BXF-200L（AF）产品。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
|  | BXF-200L | BXF-200L（AF） |
| 外 观 | 淡黄色粘稠液体 | 淡黄色粘稠液体 |
| 密度（20℃±2℃），g/cm3 | 1.12±0.02 | 1.15±0.02 |
| 表观粘度（10%水溶液，20℃±2℃），mPa.s | 35±7 | 12±3 |
| pH（10%水溶液） | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 |
| 凝点，℃ | --- | ≤-10 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 失水量（80℃），mL | ≤100 |
| 初始稠度，Bc | ≤25 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 稠化时间（80℃，46.5MPa），min | ≥60 |
| 游离液，% | ≤0.5 |
| 抗压强度（80℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 注：水泥浆组成为：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：328g，BXF-200L或BXF-200L（AF）：24.0g（水溶），BXR-200L缓凝剂：0.8g（水溶），G603消泡剂：0.4g。 |

使用范围

温度：30～190℃（BHCT）。

掺量：一般为2%～6%（BWOC）。

包装

20kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。