PZW低密度增强材料

概述

PZW是一种根据颗粒级配理论配制的具有水化活性的无机低密度增强材料。在低密度水泥浆中，PZW可显著提高水泥石强度，降低水泥浆游离液含量，降低水泥石渗透率。它可与国标各级别油井水泥、漂珠等一起使用配制出密度为1.20～1.80g/cm3的高性能低密度水泥浆。对水质无特殊要求。PZW低密度油井水泥增强材料包括PZW-A和PZW-3。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
|  | PZW-A | PZW-3 |
| 外 观 | 灰色粉末 | 灰色粉末 |
| 密度，g/cm3 | 2.75±0.10 | 2.75±0.10 |
| 细度（0.9mm筛筛余），% | ≤5.0 | ≤5.0 |

技术指标

掺PZW-A的水泥浆性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度，Bc | ≤30 |
| 稠化时间（70℃，30.0MPa）， min | 60~150 |
| 游离液，% | ≤0.2 |
| 抗压强度（70℃，常压，24h），MPa | ≥20.0 |
| 注：水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：320g，PZW-A：180g（干混），微珠：100g（干混），CF40S：4.2g（干混），蒸馏水：284g，G603：0.4g。 |

掺PZW-3的水泥浆性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度，Bc | ≤30 |
| 稠化时间（70℃，30.0MPa），min | 60~150 |
| 游离液，% | ≤0.1 |
| 抗压强度（70℃，常压，24h），MPa | ≥20.0 |
| 注：水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：320g，PZW-3：180g（干混），微珠：100g（干混），CF40S：4.2g（干混），蒸馏水：284g，G603：0.4g。 |

使用范围

温度：20～190℃（BHCT）。

掺量：掺量一般为5%～100%（BWOC）。

包装

25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。