H系列高温缓凝剂

概述

H系列缓凝剂为有机酸类。H88适用于中到高温，它分为H88S和H88L两种；H98适用于较高温度，它也分为H98S和H98L两种。一般情况下推荐将H系列缓凝剂溶于配浆水中使用。H系列缓凝剂对于水泥浆的失水性能影响较小，使水泥浆稠化时间在要求的范围内可调，并具有一定的分散作用。当养护温度高于循环温度时，对抗压强度发展无不利影响；当养护温度低于循环温度时，将对抗压强度的发展有一定的影响。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
|  | H88S | H88L | H98S | H98L |
| 外 观 | 黄色粉末 | 棕红色液体 | 白色或淡黄色粉末 | 无色或淡黄色液体 |
| 密度（20℃±2℃），g/cm3 | 1.70±0.10 | 1.15±0.05 | 1.70±0.10 | 1.15±0.05 |
| 细度（0.9mm筛筛余），% | ≤5.0 | ---- | ≤5.0 | ---- |

技术指标

加入H88的水泥浆性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稠 化 时 间（120℃，70.0MPa），min | ≥200 |
| 初始稠度 （120℃，70.0MPa），Bc | ≤14 |
| 40Bc~100Bc所经过的时间，min | ≤20 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 抗压强度（140℃，20.7MPa，24h），MPa | ≥14 |
| 游离液，% | ≤1.4 |
| 水泥浆组成：符合GB10238-2005要求的G级水泥（高抗硫）：600g，硅粉：210g，蒸馏水：330g，H88S：4.4g（水溶）或H88L：13.2g（水溶），悬浮剂BCS-020S：12.0g（分散于水中）。 |

加入H98的水泥浆性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稠 化 时 间（150℃，90MPa），min | ≥200 |
| 初始稠度（150℃，90MPa），Bc | ≤14 |
| 40Bc~100Bc所经过的时间，min | ≤20 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 抗压强度（175℃，20.7MPa，24h），MPa | ≥14 |
| 游离液，% | ≤1.4 |
| 注：水泥浆组成：符合GB10238要求的G级水泥（高抗硫）：600g，硅粉：210g，蒸馏水：320g，H98S：7.7g（干混）或H98L：23.2g（水溶），悬浮剂BCS-020S：12.0g（分散于水中）。 |

使用范围

温度：H88：100～150℃（BHCT）；

H98：120～190℃（BHCT）。

掺量：H88S一般为0.3%～1.0%（BWOC），H88L一般为1.0%～5.0%（BWOC）；

H98S一般为0.35%～3.5%（BWOC），H98L一般为1.0%～10.0%（BWOC）。

包装

H88S、H98S采用25kg三合一复合袋包装；

H88L、H98L采用20kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。