# BCG-200L防气窜剂

概述

BCG-200L是一种多元共聚物型防气窜剂。该产品抗盐耐温性能好，滤失控制能力强，在水泥浆中有适度的增粘和提切作用，水泥浆稠化及静胶凝强度过渡时间短，水泥浆防气窜性能佳，适用于各种井况下固井。失水可控制在50mL以下；水泥浆稠化及静胶凝强度过渡时间30min之内；在80℃、2.1MPa验窜压差下不发生气窜。

理化性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 淡黄色液体 |
| 密度（20℃±2℃），g/cm3 | 1.17±0.05 |
| 表观粘度（10%水溶液，20℃±2℃），mPa.s | 18±3 |
| pH（10%水溶液） | 6.0±0.5 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 失水量（80℃，6.9MPa，30min），mL | ≤50 |
| 初始稠度，Bc | ≤30 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 稠化时间（80℃，46.5MPa），min | ≥60 |
| 游离液，% | ≤0.1 |
| 抗压强度（80℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 静胶凝强度过渡时间（80℃，20MPa），min | ≤30 |
| 气窜量（80℃，2.1MPa），mL | 0 |
| 注：水泥浆组成为：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：324g，BCG-200L：28.0g（水溶），G603消泡剂：0.4g。 |

使用范围

温度：30~190℃（BHCT）。

掺量：一般为3%~5%（BWOC）。

包装

采用塑料桶包装，每桶净含量20kg。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。