BCD-210L减阻剂

概述

BCD-210L油井水泥减阻剂（以下简称BCD-210L）是一种有机分散剂，能显著降低水泥浆（特别是含盐/海水水泥浆）的触变性，改善水泥浆的流变性能。它与配套的降失水剂、调凝剂一起使用，即可使水泥浆达到固井施工要求的各项性能指标。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外 观 | 棕红色液体 |
| 密度，g/cm3（20±2℃） | 1.12±0.05 |
| 水溶性 | 易溶于水 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稠化时间之比 （52℃，35.6MPa） | 1.0~2.0 |
| 抗压强度之比（52℃，常压，24h） | ≥0.9 |
| 流变性能 （52℃，常压） | n，无量纲 | ≥0.5 |
|  | K，Pa·sn | ≤1.0 |
| 水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：340g，BCD-210L：12.0g（水溶），G603：0.4g。 纯水泥净浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g。 |

使用范围:

温度：180℃以下（BHCT）。

掺量：一般为1.0~5.0%(BWOW)。

包装:

20Kg塑料桶包装，或根据客户要求。

其他信息:

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。