BCW-500S加重剂

概述

BCW-500S为无机化合物，在水泥浆中悬浮性能好，浆体稳定。它既可以干混，也可进行液混，适用于国标G级、A级等油井水泥，可与钛铁矿粉等密度调节剂一起使用配制出符合不同密度要求的水泥浆。配浆用水可以为淡水或者盐水。BCW-500S加重剂在掺量低于10%时无需考虑额外用水量，当掺量大于10%时，需考虑的额外用水量为5～15%。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外 观 | 棕红色粉末 |
| 密度，g/cm3 | 4.80±0.10 |
| 需水量，% | 55～80 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 陈放2小时后的游离水（20℃），mL | ≤10 |
| 悬浮液组成：水300g，BCW-500S 330g。 |

使用范围

掺量：一般为10%～150%（BWOC）。

包装

50kg三合一复合袋包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。