BCD-200减阻剂

概述

BCD-200是一种在中低温条件下使用的油井水泥减阻剂，适用于淡水、欠饱和盐水、高矿化度水等水质。用该分散剂配制的水泥浆流变性能好，再配以配套的调凝剂、降失水剂等外加剂，即可使水泥浆达到固井施工要求的各项指标。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
|  | BCD-200S | BCD-200L |
| 外观 | 黄褐色粉末 | 黑褐色液体 |
| 密度，g/cm3 | 1.65±0.10 | 1.15±0.05 |
| 细度（0.45mm筛筛余），% | ≤5.0 | ---- |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 稠化时间之比（52℃，35.6MPa） | 1.0~2.0 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 流变性能 （52℃，常压） | 流性指数n | ≥0.55 |
|  | 稠度系数K Pa·sn | ≤0.50 |
| 抗压强度之比（52℃，常压，24h） | ≥0.90 |
| 注：水泥浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g，BCD-200S：4.0g（干混），G603：0.4g； 或符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：340g，BCD-200L：12.0g（水溶），G603：0.4g。 纯水泥净浆组成：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，蒸馏水：352g。 |

使用范围

温度：27～80℃（BHCT）。

掺量：BCD-200S一般为0.5%～1.0%（BWOC）；

BCD-200L一般为1.0%～3.0%（BWOC）。

包装

BCD-200L采用20kg塑料桶包装；

BCD-200S采用25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。