# BCE-310S增韧剂

概述

为改善水泥石脆性，开发了特殊弹性颗粒材料BCE-310S。BCE-310S弹性水泥浆综合性能良好，表现在流动性好、浆体稳定、失水量小、稠化时间可调、强度发展较快，其水泥石在围压下的应力应变行为接近理想弹塑性材料。与普通水泥石相比，BCE-310S弹性水泥石杨氏模量大幅降低、泊松比和抗拉强度/杨氏模量比明显升高，1.80g/cm3密度水泥抗压强度22~30MPa、抗拉强度2.0~2.3MPa、杨氏模量5.0~6.0GPa、泊松比0.18~0.20。

理化性能

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 灰色固体粉末 |
| 细度（0.90mm筛筛余），% | ≤5.0 |
| 密度，g/cm3 | 1.22±0.05 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 初始稠度，Bc | ≤30 |
| 稠化线形 | 正常 |
| 稠化时间（50℃，30MPa），min | ≥60 |
| 抗压强度（60℃，常压，48h），MPa | ≥15.0 |
| 杨氏模量降低率（60℃，常压，48h），% | ≥20.0 |
| 注：掺BCE-310S的水泥浆组成为：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：660g，BCE-310S：99g，G60S降失水剂：9.9g，CF40S分散剂：3.3g，蒸馏水：290.4g，G603消泡剂：0.7g。 不掺BCE-310S的水泥浆组成为：符合GB 10238-2005要求的G级油井水泥（高抗硫）：800g，G60S降失水剂：12g，CF40S分散剂：1.2g，蒸馏水：352g，G603消泡剂：0.4g。 |

使用范围

温度：30~150℃（BHCT）。

掺量：一般为10%~20%（BWOC）。

包装

25kg内衬塑料袋、外罩牛皮纸袋包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。