BAS-1激活剂

概述

BAS-1是一种有效的矿渣激活剂，主要用于泥浆转化为水泥浆技术（MTC），还可以作为掺有BXF-200L降失水剂的水泥浆体系的促凝剂。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色颗粒 |
| 细度（1.7mm筛筛余），% | ≤5.0 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 抗压强度（62℃,常压,24h），MPa | ≥14.0 |
| 矿渣膨润土浆组成：水淬磨细矿渣600g，钻井级钠膨润土36g（干混），BAS-1 42g（干混），蒸馏水 300g。 |

使用范围

1、BAS-1作为激活剂：

温度：27～120℃（BHCT）；

掺量：4%～7%（占矿渣量）。

2、BAS-1作为促凝剂：

温度：27～80℃（BHCT）；

掺量：一般为2%（BWOC）以内。

包装

25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。