BCE-200S、BCE-210S防漏外加剂

概述

BCE-200S防漏增韧剂由特种纤维和一些助剂组成。纤维表面经过亲水处理，在水泥浆中不结团，易分散，能够形成均匀的网络结构，可在一定程度上提高渗透性地层和小型裂缝性地层的承压能力，防止漏失发生，也能适当提高水泥石的韧性。它对水泥浆略有增稠效应，对其它性能无不利影响。通常为干混使用，也可在混浆过程中直接加入到水泥浆中。

BCE-210S助防漏剂与BCE-200S配合使用可以悬浮稳定纤维，保证纤维在水泥浆中均匀分散，并与水泥颗粒及纤维相互作用，形成网络结构，从而大大强化防漏剂的防漏效果。BCE-210S通常为干混使用。

理化性能

| 项 目 | 理 化 性 能 |
| --- | --- |
|  | BCE-200S防漏增韧剂 | BCE-210S助防漏剂 |
| 外 观 | 灰白色纤维及粉末 | 浅褐色粉末 |
| 密度（20℃±2℃），g/cm3 | 2.10±0.20 | 1.60±0.20 |
| 细度（0.45mm筛筛余），% | ---- | ≤2.0 |

技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 漏失量（52℃） mL | 封堵阶段（0.7MPa，10min） | ≤50 |
|  | 承压阶段（3.5MPa，20min） | ≤50 |
| 稠化时间（52℃，35.6MPa），min | ≥90 |
| 初始稠度，Bc | ≤25 |
| 抗压强度（52℃，常压，24h），MPa | ≥14.0 |
| 注：水泥浆组成为：符合GB10238-2005的G级水泥（高抗硫）：800g，BCE-200S：16g（干混），BCE-210S：12g（干混），CF40S：2.4g（干混），蒸馏水：352g，G603：0.4g。 |

使用范围

温度：BCE-200S推荐160℃（BHCT）以下；

BCE-210S推荐100℃（BHCT）以下。

掺量：BCE-200S一般为15～30kg/m3水泥浆；

BCE-210S一般为1.5%-3.0%（BWOC）。

包装

BCE-200S为20kg、BCE-210S为25kg三合一复合袋包装，或根据客户要求包装。

其他信息

储存及使用等注意事项具体见产品《材料安全数据手册》和《固井材料使用手册》。